# Introducción

En la actualidad uno de los pilares básicos en la evolución hacia una generación y conversión de la energía eléctrica más eficaz y eficiente es la investigación de nuevas tecnologías, y por ende el uso de mejores componentes, en la Electrónica e Potencia (PE).

Nuevos componentes, nuevos retos en packaging

En consecuencia, la aparición de nuevos componentes en la electrónica, y muy especialmente en la electrónica de potencia, siempre ha significado nuevos retos para la elaboración de encapsulados que se adapten lo mejor posible a dichos componentes y a los entornos de trabajo para los cuales han sido pensados.

Componentes basados en tecnologías como el SiC pueden trabajar a más altas temperaturas y mayores tensiones de bloqueo, por ejemplo, 200ºC y hasta 4.5kV.

Direct Copper Bond Substrate (DCB)

Bajo dichas condiciones de trabajo, la aplicación de la tecnología DCB en la fabricación de encapsulados en electrónica de potencia cobra sentido.

# Objetivo

El objetivo de este documento es plasmar, como nota técnica, los pasos seguidos en el proceso de manipulación y transformación de las DCBs (master cards), procedentes de fábrica, para la elaboración de sustratos que irán alojados en encapsulados para electrónica de potencia.

# Contexto

El proceso se ha llevado a cabo en el seno del Grupo de Dispositivos y Sistemas de Potencia que forma parte del Departamento de Integración de Sistemas en el Instituto e Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC). Por lo tanto, se ha hecho uso de los laboratorios del grupo, así como de otros laboratorios del centro como el Laboratorio de Prototipaje.

# Descripción de la master card.

## Grosor y número de caras de cobre.

## Grosor y material del dieléctrico.

# Naturaleza del proceso grabado del cobre en la master card.

La naturaleza del proceso estándar de grabado del cobre en la elaboración placas master card DCB en electrónica de potencia nos lleva a la consideración de diversos aspectos que son de relevancia a la hora de optar por una tecnología que pueda dar buen resultado a la hora del grabado del cobre por inmersión en una solución ácida. La resistencia al baño acido (también lateral) y tiempo, resistencia a temperatura media y tiempo, buena adherencia al cobre, pero no excesiva o fácil retirada de la máscara son algunos de los aspectos a tener en cuenta.

Bajo la consideración de dichos aspectos, en el siguiente punto se plantean algunas tecnologías que pueden ser usadas para la fabricación de la máscara.

# Tecnologías planteadas para la fabricación de la máscara.

## Spray fotosensible.

## Spray no fotosensible.

## Film seco fotosensible.

## Film seco no fotosensible.

## Vinilo adhesivo.

## Pros y contras.

# Tecnologías probadas.

## Spray fotosensible.

## Film seco fotosensible.

## Vinilo adhesivo.

# Tecnologías adoptadas.

## Vinilo adhesivo.

# Fases del proceso.

## Preparado de la master-card.

### Limpieza.

### Secado.

### Almacenado.

## Diseño de la máscara.

### Diseño de la mascará para corte con cutter plotter.

### Diseño de la mascará para corte con láser.

## Fabricación de la máscara.

### Fabricación de la máscara utilizando cutter plotter.

### Adhesión y fabricación de la máscara utilizando el láser.

#### Grabado del vinito del top.

#### Grabado del vinito del bottom.

## Adhesión máscara a la master card. Solo en el caso de cutter plotter.

### Adhesión de la máscara del top.

### Adhesión de la máscara del bottom.

## Atacado de la master card.

### Preparado de la solución para el grabado del cobre.

### Grabado del cobre.

#### Grabado en “pecera” bajo temperatura controlada y circulación de la solución.

### Después del grabado.

## Corte de la master card.

### Corte de la master-card mediante diammond scriber.

### Corte de la master-card mediante láser.

## Limpieza, tratado del cobre y almacenado.

### Limpieza de los sustratos DCBs.

### Tratado del cobre.

### Almacenaje.

# Resultados

# Conclusiones

# Propuesta de mejoras

# Anexos

## Anexo 1. Listado de máquinas utilizadas

## Anexo 2. Listado de herramientas software utilizadas.

## Anexo 3. Listado de utillajes utilizados.

## Anexo 4. Listado de herramientas utilizadas.